Fornitura di rivestimento a pavimento pluristrato decorativo da applicare per sovrapplicazione di più strati a mezzo spatola americana in acciaio a profili stondati, per uno spessore complessivo di 3-4 mm. Idoneo ad applicazioni in ambito residenziale e commerciale in interni ad alto traffico.

Composto da:

-promotori di adesione per supporti assorbenti e/o anassorbenti e di consolidamento delle malte

- rete in fibra di vetro 90 g/mq

- malta livellante minerale di aggancio coadiuvata da lattice all'acqua per livellanti e rasanti minerali a presa normale e rapida da applicare in due mani

- malta rasante fine a base calce idraulica naturale NHL5 colorata in pasta a partire da una selezione di ossidi e terre inorganiche naturali coadiuvata da mix di resine acriliche in emulsione acquosa da applicare in due mani

- impregnante e consolidante epossidico bicomponente in diluizione alcol isolpropilico

- finitura poliuretanica alifatica bicomponente opaca per uso alto traffico da applicare in due mani.